ВІДОМЧІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ  УКРАЇНИ

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

Проведення аварійних робіт

з ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов

ВБН  В. 2.3-218 -542:2007

Видання офіційне

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції „Дор’якість”

Національний транспортний університет, кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

РОЗРОБНИКИ: О. Білан; Г. Садовников; М. Шиндор; О.Шевчук (ДНТЦ „Дор’якість”)

О. Куцман;   В. Мозговий,  д.т.н.  (керівник розробки);       Л. Мозгова;

В. Прудкий (НТУ)

ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічної політики, Департаментом автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

УЗГОДЖЕНО: Листом Міністерства регіонального розвитку і будівництва України   від .................№ ............

Листом Міністерства охорони здоров'я України

від …………..№ ……….

Листом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від……………№……..

Листом Державного департаменту пожежної безпеки

МНС України від…………….№………..

Листом Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України від……………№………..

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від ............... №.........

3   ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Дані норми не можуть бути повністю чи частково відтворені, тиражовані і розповсюджені як офіційне видання на будь-яких носіях інформації без дозволу Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Експлуатація, ремонт, реставрація та                 ВБН В. 2.3-218-542:2007

реконструкція                                                           Вводяться вперше

Проведення аварійних робіт з ліквідації

ямковості на асфальтобетонному покритті

автомобільних доріг у холодний період

року за несприятливих погодних умов

автомобільних

дорогах

Чинні від 2007-…-01

## 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проведення тимчасових аварійних робіт з ліквідації ямковості асфальтобетонного покриття при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування.

1.2 Вимоги цих норм є обов'язковими для виконання всіма організаціями, підприємствами та контролюючими органами незалежно від форми власності та підпорядкованості при їх використанні у своїй діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

| ДБН В.2.3.-4-2000 | Споруди транспорту. Автомобільні дороги |
| --- | --- |
| ДБН В.1.4-1.01-97 | СРББ Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва |
| ДБН В.1-1-7-2002 | Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва |
| ДБН Г.1-4-95 | Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві |
| ДСТУ Б В.2.7-119-2003 | Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови |
| ДСТУ Б В. 2.7-75-98 | Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) | Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань |
| ДСТУ 2735-94 | Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху |
| ДСТУ 4044-2001 | Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови |
| ВБН В.2.3218-008-97 | Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів |
| ВБН В.2.3-218-186-2004 | Дорожній одяг нежорсткого типу |
| ВБН Д.2.2-218-045-2001 | Ремонт автомобільних доріг та мостів |
| ВБН Г.1-218-530:2006 | Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування |
| ТУ У В.2.7-23.2-00018112-258:2006 | Бітуми з добавками адгезій ними. Технічні умови |
| ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092-2002 | Емульсії бітумні дорожні |
| ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198-2000 | Бітуми, модифіковані структуруючими добавками. Технічні умови |
| Р В.3.2-218-03449261-306-2004 | Рекомендації з удосконалення системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг України. |
| Р В.3.2-218-02071168-489:2005 | Рекомендації з технології ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів в зимових умовах |
| ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови) |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) |
| ГОСТ 12.1.012-90 | Вибрационная безопасность. Общие требования (Вібраційна безпека. Загальні вимоги) |
| ГОСТ 12.1.050-86 | ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях) |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.3.002-75 | Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація) |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) |
| ДНАОП 5.1.14-1.01-96 | Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства |
| НАПБ А.01.001-95 | Правила пожежної безпеки в Україні |
| НАПБ Б.02.005-2003 | Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, у установах та організаціях України (Затверджено наказом МНС України 29.09.2003 № 368, Зареєстровано в Мін’юсті України 11.12.2003 № 1148/8469) |
| НАПБ Б.06.001-2003 | Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання з питань пожежної безпеки та порядок його організації (Затверджено наказом МНС України 29.09.2003 № 368, Зареєстровано в Мін’юсті України 11.12.2003 № 1147/8468) |
| НПАОП 6.1.00-3-02-04 | Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві |
| ДСН 3.3.6.037-99 | Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку |
| ДСН 3.3.6.039-99 | Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації |
| ДСанПіН 2.2.7.029-99 | Державні санітарні норми і правила „Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” |
| ДСП № 201-97 | Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами |
| ВБН В.2.3-218-10-97 | Споруди транспорту. Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг |
| ### СанПіН № 4617-88 | ### ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони |
| ### СанПиН № 4630-88 | ### Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення) |

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять використовуються відповідно до                    ВБН Г.1-218-530, також:

3.1 спрощена технологія

Технологія, при якій за умовами погоди (низька температура, висока вологість) виконуються всі технологічні операції, встановлені технологією ямкового ремонту асфальтобетонного покриття.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Норми встановлюють обов’язкові вимоги, яких необхідно дотримуватися при проведенні аварійних робіт з ліквідації ямковості на автомобільних дорогах із асфальтобетонним покриттям в холодну пору року за несприятливих погодних умов (низька температура, висока вологість) з метою забезпечення проїзду та безпечних умов дорожнього руху при використанні холодних і гарячих  асфальтобетонних та (або) бітумомінеральних сумішей, а також гарячих литих  асфальтобетонних та (або) бітумомінеральних сумішей.

4.2 Відновлене покриття в дефектних місцях в результаті виконаних  аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов вважається тимчасовим, за яким встановлюється спостереження і яке відновлюється у сприятливий період року традиційними матеріалами та технологіями при появі перших ознак руйнування чи при недопустимих деформаціях.

4.3 При несприятливих умовах, виходячи з необхідності як- найшвидшого забезпечення проїзду та відновлення безпеки руху, допускається виконувати ремонтні роботи за спрощеною технологією  відповідно до вимог  даного документу.

4.4 Особливості виконання аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов поділяються:

- за температурою повітря у холодний період року  на:

• осінньо-зимовий період з середньодобовою температурою, що зменшується від 10 °C до 0 °C;

• зимовий період з температурою, що зменшується від від 0 °C до до свого мінімального значення та знову підвищується до 0 °C;

• зимово-весняний період з температурою, що підвищується від 0 °C до 5 °C.

- за характером підготовки місця ремонту:

      - з виконанням вирівнювання та обрізкою країв асфальтобетонного покриття на ушкоджених ділянках;

      - без вирівнювання та обрізки країв;

- за виконанням підгрунтовки:

      - без підгрунтовки країв покриття та основи ;

      - з підгрунтовкою країв покриття та основи;

- за способом ущільнення:

      - ущільнення моторними котками;

      - ущільнення віброплитами та вібротрамбівками;

      - ущільнення ручними трамбівками або колесами транспорту, що рухається по дорозі.

- в залежності від розміру та форми дефекту:

      - вибоїна з найбільшим розміром у плані до 20 см;

      - вибоїна з найбільшим розміром у плані від 20 до 50 см;

      - вибоїна з найбільшим розміром у плані понад 50 см.

# 5 Матеріали для аварійного ремонту в холодний період року за несприятливих погодніх умов

5.1 Матеріали для проведення аварійного ремонту призначаються із врахуванням категорії автомобільної дороги, інтенсивності та складу руху, температури повітря на час проведення робіт з аварійного ремонту, засобів механізації, які при цьому можуть бути задіяні.

5.2 Вибір матеріалів та технології виконання робіт здійснюється на основі техніко-економічного обґрунтування з використанням порівняння їх варіантів, доступних для реалізації.

5.3 Для проведення ремонтних робіт в даних нормах передбачається використання традиційних холодних асфальтобетонних сумішей  та спеціальних сумішей для ремонту, що пропонуються різними виробниками на ринку будівельних матеріалів України, а також литих гарячих асфальтобетонних сумішей.

Холодні суміші для проведення аварійного ремонту рекомендується застосовувати як холодного зберігання, так і ті, що зберігаються для застосування в теплих приміщеннях або попередньо розігріваються відповідною технікою відповідно до рекомендацій виробника Р В,3.2-218-02071168-489.

5.4 Для проведення аварійного ремонту у холодний період року передбачено застосування наступних груп матеріалів:

група І – гарячі асфальтобетонні суміші за ДСТУ Б В.2.7-119 та вимогами цього документу;

група ІІ – холодні асфальтобетонні суміші за ДСТУ Б В.2.7-119 та вимогами цього документу;

група ІІІ – холодні асфальтобетонні чи бітумомінеральні суміші спеціального складу холодного складування за сертифікатами виробників;

група ІV – литі гарячі асфальтобетонні суміші, що виготовляються на бітумах, модифікованих полімерами, за сертифікатами виробників;

група V – литі гарячі бітумомінеральні суміші, що виготовляються на основі дорожніх бітумів, за сертифікатами виробників.

5.5 Матеріали для аварійного ремонту в холодну пору року групи І із гарячих асфальтобетонних сумішей повинні відповідати вимогам            ДСТУ Б В.2.7-119 і застосовуватися тільки марки І та асфальтобетонні суміші повинні бути приготовлені на бітумах з показником умовної в’язкості при температурі плюс 25 ºС вищим 110 градусів пенітрації та модифіковані добавками, що покращують адгезію до кам’яного матеріалу  та (або) добавки, що знижують температуру укладання та укочення гарячої асфальтобетонної суміші. Такими добавками можуть бути адгезийні та (або) структуруючі добавки згідно ТУ У В.2.7-23.2-00018112-258 та ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198 або інші, що відповідають вимогам виробника. Матеріали групи І також повинні відповідати підвищеним вимогам до наступних фізико-механічних показників:

залишкова пористість за об’ємом – 2-3 %;

водонасичення за об’ємом – 1-2 %;

коефіцієнт водостійкості не менше за 0,95;

коефіцієнт довготривалої водостійкості не менше за 0,9.

5.6 Матеріали для аварійного ремонту в холодну пору року групи ІІ із холодних асфальтобетонних сумішей повинні відповідати вимогам         ДСТУ Б В.2.7-119 і застосовуватися тільки марки І. Такі асфальтобетонні суміші необхідно приготовлювати на бітумах з адгезійними добавками згідно ТУ У В.2.7-23.2-00018112-258 та ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198 або інші, що відповідають вимогам виробника з наступними підвищеними додатковими вимогами до фізико-механічними показників:

залишкова пористість за об’ємом – 6-8 %;

водонасичення до прогрівання за об’ємом – 5-7 %;

коефіцієнт водостійкості до прогрівання не менше за  0,80;

коефіцієнт водостійкості після прогрівання не менше за 0,95;

коефіцієнт довготривалої водостійкості до прогрівання не менше     за 0,85;

коефіцієнт довготривалої водостійкості після прогрівання не менше за 0,80.

5.7 При виборі матеріалів для аварійного ремонту, в залежності від умов застосування, рекомендується користуватися таблицею А.1 додатку А.

5.8 Для підвищення зчеплення ремонтних матеріалів з поверхнею, що ремонтується, слід застосовувати адгезийні добавки як у самих сумішах, так і у в’яжучих, що використовуються для підгрунтовки.

5.9 Для підгрунтовки місця ремонту при температурах не нижче за 5°C застосовуються бітумні емульсії у відповідності з технічними умовами ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092, а при температурах нижчих за 5°C - рідкий бітум, що відповідає вимогам ГОСТ 11955.

5.10 Якщо в існуючому покритті, що ремонтується, застосовані кам’яні матеріали з основних гірських порід, то для виконання підгрунтовки необхідно застосовувати аніонну емульсію. Якщо ж у покритті застосовані кам’яні матеріали з кислих гірських порід, то для виконання підгрунтовки необхідно застосовувати катіонну емульсію

# 6 технологія виконання тимчасових аварійних робіт у холодний період року

6.1 Технологія виконання робіт з ліквідації ямковості повинна виконуватись у відповідності з існуючими правилами згідно з чинними нормативними документами - ВБН Д.2.2-218-045, П-Г.1-218-113, Р В.3.2-218-02071168-489 з урахуванням особливостей, що викладені нижче.

6.2 Роботи повинні виконуватися згідно з технологічними схемами і картами, у яких враховуються конкретні умови проведення робіт. Ці технічні документи розробляються технічною службою підрядної організації, узгоджуються з замовником та затверджуються керівництвом підрядної організації.

6.3 Технологія виконання ремонтних робіт включає в себе послідовне виконання наступних операцій:

- установка огорожі;

- окреслення місць, що ремонтуються;

- обрізка чи обрубка країв асфальтобетонного покриття або фрезування його на ушкоджених ділянках (якщо передбачено технологічною документацією);

- очищення основи від залишків зруйнованого матеріалу покриття, бруду, снігу та льоду (якщо передбачено технічною документацією);

- висушування та нагрів місця ремонту ( якщо передбачено технічною документацією),

- пігрунтовка в’яжучим вертикальних та горизонтальних поверхонь (якщо передбачено технічною документацією);

-  укладання та розрівнювання суміші;

- ущільнення (за винятком гарячих литих сумішей).

- видалення відходів;

- контроль якості виконання робіт;

- знімання огорожі.

6.4 Висушування та нагрів місця ремонту рекомендується виконувати розігрівачами інфрачервоного випромінювання.

6.5 Як виняток, у разі необхідності, з метою забезпечення проїзду або вимог безпеки дорожнього руху, виконання робіт за несприятливих погодних умов дозволяється проводити укладання ремонтних матеріалів за спрощеною технологією без обробки країв та очищення місця дефекту, висушування, підігріву та підгрунтовки. Ущільнення матеріалу дозволяється виконувати колесами автотранспорту, що рухається по дорозі. За укладеними матеріалами необхідно вести постійні спостереження і в разі необхідності або при покращенні погодних умов - провести повторний ремонт за повною технологією.

6.6 Ремонтні холодні суміші групи ІІ та групи ІІІ рекомендується застосовувати при температурах повітря в діапазоні від 5°C до мінус 5°C, (тільки ті різновидності, які зумовлені рекомендаціями виробника), витримавши їх перед використанням протягом 10÷15 годин при температурі не меншій, ніж 15°C у кількості, необхідній для виконання робіт. Для зручності виконання робіт суміші попередньо повинні бути розфасовані у мішки по 30-50 кг. При транспортуванні суміш повинна бути захищеною від охолодження шляхом укривання теплоізоляційними матеріалами і бути укладеною та ущільненою при температурі не нижче за 10 °C.

6.7 При проведенні аварійного ремонту рекомендується використовувати засоби механізації згідно з Р В.3.2-218-03449261-306.

6.8 Основними вимогами до вибору технології для проведення аварійних робіт за несприятливих погодних умов є забезпечення високої адгезії матеріалу, що укладається, до ремонтованої поверхні та необхідної щільності укладеного шару матеріалу після його ущільнення.

6.9 Закладений матеріал рекомендується ущільнювати засобами механізації, використовуючи для цього гладковальцеві котки масою 4-7 т та віброплити.

6.10 При застосуванні литих матеріалів ІV та V груп з метою забезпечення шорсткості поверхні, достатнього коефіцієнту зчеплення та забезпечення безпечних умов руху транспорту, необхідно зразу ж після їх закладання на гарячу поверхню з температурою 100-150 °С посипати митий щебінь за ДСТУ Б В.2.7-75 фракції 5-10 мм із вивержених і метаморфічних гірських порід з маркою за дробильністю при роздавлюванні у циліндрі не нижче 1000 кубовидної форми з міцних гірських порід.

6.11 Вибір матеріалів для виконання аварійного ремонту за не- сприятливих умов слід здійснювати з міркувань доступності матеріалів та технологічності виконання робіт для швидкого відновлення безпечних умов руху на найбільш довгий період експлуатації, виходячи із техніко-економічних міркувань в кожному конкретному випадку.

7 Контроль якості і виконання робіт

7.1 При виконанні аварійного ремонту дорожнього покриття необхідно проводити вхідний, операційний та приймальний контроль якості робіт.

Вхідний контроль виконують на стадії контролю кожної партії матеріалів на відповідність її нормативним вимогам.

Операційний контроль проводять при виконанні технологічних операцій під час проведення ремонтних робіт.

Приймальний контроль виконують після закінчення аварійного ремонту шляхом вимірювання рівності за допомогою триметрової рейки.

7.2 Відбирання проб та випробування асфальтобетонних сумішей матеріалів групи І та ІІ виконується відповідно до ДСТУ Б В.2.7-89.

7.3 Випробування матеріалів груп ІІІ –У здійснюється за методиками виробників матеріалів.

7

8 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

8.1 Вимоги безпеки

8.1.1 Роботи з аварійного ремонту повинні виконуватися з дотриманням вимог ДНАОП 5.1.14-1.01, правил пожежної безпеки            ДБН В.1-1-7, НАПБ А.01.001, правил санітарної гігієни згідно із           СанПиН № 4630, СанПиН № 4617 та ГОСТ 12.1.005. При виконанні робіт повинні виконуватися загальні вимоги захисту робітників згідно із           ГОСТ 12.4.011.

8.1.2 Виробничі процеси повинні відповідати вимогам безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.002, а обладнання – ГОСТ 12.2.003. На кожний етап робіт із влаштування шарів дорожнього одягу з холодних сумішей повинні бути складені інструкції та правила виконання робіт, а також правила  безпеки праці, які потрібно вивішувати в місцях проведення робіт.

8.1.3 Забезпечення правил безпеки праці та пожежної безпеки під час виконання робіт з аварійного ремонту покладається на безпосереднього керівника робіт (майстер або бригадир).

8.1.4 Для забезпечення безпеки праці та пожежної безпеки проведення робіт необхідно виконання організаційних заходів, таких як спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань безпеки праці і пожежної безпеки згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01 та НАПБ Б.02.005, а також виконання порядку організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту.

8.1.5 Навчання з питань безпеки праці та пожежної безпеки проводяться інженером з безпеки праці і безпосередньо керівником робіт в порядку, визначеному згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01-96  та НАПБ Б.06.001.

8.1.6 Робітники повинні пройти медичний огляд. Медичні огляди осіб необхідно проводити в порядку, установленому Міністерством охорони здоров'я України (Наказ № 45 від 31.03.94). У процесі робіт повинен проводитися спеціальний медичний нагляд. До складу медичної комісії, що проводить регулярні огляди, повинні входити отоларинголог, дерматолог та алерголог.

8.1.7 Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин та пилу у повітрі робочої зони відповідно до санітарно-гігієнічних вимог згідно з ГОСТ 12.1.005 не повинна перевищувати: для стиролу - 30/10 мг/м3, толуолу – 50 мг/м3, ксилолу – 50 мг/м3, бензолу – 15/5 мг/м3, нафталіну – 20 мг/м3, вуглеводнів аліфатичних – 300 мг/м3, пилу – 6 мг/м3 .

8.1.8 Підприємства-виробники холодних сумішей повинні проводити їх оцінювання на радіаційну активність або мати сертифікат якості. За вмістом радіонуклідів та радіаційною безпекою матеріали повинні відповідати вимогам ДБН В.1.4-1.01. Сумарна питома активність природних радіонуклідів в матеріалі не повинна перевищувати 370 Бккг-1. Контроль сумарної питомої активності природних радіонуклідів виконується згідно з ДБН В.1.4-2.01.

8.1.9 При виконанні виробничих операцій, які супроводжуються виділенням пилу і шкідливих речовин, необхідно забезпечити працюючих засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 6.1.00-3-02.

8.1.10 Захист від вібрації при ущільненні шару із холодної суміші необхідно виконувати згідно з ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039.

8.1.11 При русі транспортних засобів по автомобільній дорозі, де проводяться роботи з аварійного ремонту, необхідно відокремити місце робіт попереджувальними знаками, провести освітлення та сигнальні вогні згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01. Необхідно забезпечити  безпеку робітників при роботі дорожньо-будівельних машин і механізмів, а також безпечний рух транспорту.

8.1.12 До початку виконання робіт з аварійного ремонту необхідно:

- розробити схему організації робіт в місці їх виконання та передбачити весь комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також обладнати місця відповідними технічними засобами організації дорожнього руху з використанням типових схем ДСТУ 2735;

- на ділянках виконання робіт з аварійного ремонту встановити в першу чергу найбільш віддалені тимчасові дорожні знаки, а потім ті, що знаходяться в безпосередній близькості. Обладнати об’їзди (при необхідності), а потім встановити поперечні та поздовжні огородження відповідно до вимог ДСТУ 2735, а при наявності об’їзду – відповідні технічні засоби регулювання дорожнього руху. Перед ділянкою на період виконання робіт необхідно встановити транспарант, який інформує про місце і характер робіт (наприклад, “Капітальний ремонт покриття”). Транспаранти слід розміщувати за межами узбіччя дороги разом із першим тимчасовим дорожнім знаком “Дорожні роботи”.

8.1.13 Рівень шумового навантаження на працюючих, що обслуговують машини та механізми, не повинен перевищувати 80 дБ екв відповідно до   ДСН 3.3.6.037; контроль здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050.

8.1.14 Під час роботи дорожніх машин забороняється знаходитися стороннім особам у зоні дії машини, а також на її площадці керування, рамі, робочих органах, кожухах.

8.1.15 Експлуатація механізмів та обладнання при виконанні робіт з аварійного ремонту повинна проводитись відповідно до інструкцій з експлуатації, які розроблені для конкретного виду робіт.

8.1.16 На місці виконання робіт з аварійного ремонту повинна бути медична аптечка з препаратами для надання першої медичної допомоги.

8.1.17 Холодні суміші, що використовують для аварійного ремонту, відносяться до нетоксичних і мало небезпечних для людини матеріалів.

8.1.18 Складування і зберігання на об’єкті матеріалів для аварійного ремонту із холодних сумішей виконують згідно з ДБН Г.1-4, НАПБ А.01.001 та дотриманням вимог цих норм.

8.2  Вимоги охорони навколишнього природного середовища

8.2.1 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати ГДВ, встановлених вимогами ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201. Контроль за вмістом летких речовин, що мігрують в атмосферне повітря при аварійному ремонті, повинен здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.02.

8.2.2 Порядок накопичення, знешкодження та поховання некондиції та інших відходів повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

8.2.3 Під час виконання робіт з аварійного ремонту необхідно вжити заходи, що виключають попадання забруднюючих речовин у води рік, відповідно до вимог СанПіН  4630.

8.2.4 Охорона ґрунту від забруднення промисловими відходами повинна здійснюватися відповідно  ДСанПіН 2.2.7.029.

Додаток А

(обов’язковий)

Таблиця А.1- Застосування ремонтних матеріалів в залежності від умов їх використання

| Групи матеріалів для аварійного ремонту | Розмір дефекту | Застосування ремонтних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осінньо-зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |  | Зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зимово-весняний період |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За категорією дороги та характером навантаження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | І |  |  | ІІ-ІІІ |  |  | ІV-V |  |  | І |  |  | ІІ-ІІІ |  |  | ІV-V |  |  | І |  |  |  | ІІ-ІІІ |  |  | ІV-V |  |  |
|  |  | л | с | т | л | с | т | л | с | т | л | с | т | л | с | т | л | с | т | л |  | с | т | л | с | т | л | с | т |
| I | Вибоїна < 20см | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + |  | + | + | + | – | – | – | – | – |
| II |  | + | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – |  | – | – | + | – | – | + | + | + |
| I | Вибоїна 20-50 см | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | + | + | + | + | + | + |
| II |  | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | – | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| III |  | – | – | – | + | – | – | + | + | + | – | – | – | + | – | – | + | + | – | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IV |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | + | + | – | + | + | + | – |  | – | – | + | + | – | + | + | + |
| I | Вибоїна > 50 см | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | + | – | – | + | + | + |
| II |  | + | – | – | + | + | – | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + |  | – | – | + | + | + | + | + | + |
| III |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + |  | – | – | + | + | – | + | + | + |
| IV |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примітки:

.

1 – при позначці « + » -  рекомендується до застосування; при позначці « – » - не рекомендується до застосування;

2 - рекомендації даної таблиці не відносяться до умов виконання робіт

3  - за складом руху позначено :

л – легкий (у складі руху менше 40% вантажних автомобілів та автобусів);

с – середній (у складі руху 40-60 % вантажних автомобілів та автобусів);

т – тяжкий (більше 60% вантажних автомобілів та автобусів)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування………………………………………………………3

2 Нормативні посилання…………………………………………………...3

3 Терміни та визначення понять…………………………………………..6

4 Загальні положення………………………………………………………6

5 Матеріали для аварійного ремонту в холодний період року………….8

6 Технологія виконання тимчасових аварійних робіт у холодний

період року……………………………………………………………....11

7 Контроль якості і виконання робіт…………………………………….15

8 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища…………...16

Додаток А Застосування ремонтних матеріалів в залежності

від умов їх використання………………...................................................19